## Slide 1
AB204형 산화물(A와 B는 2+ 또는 3+ 금속이온)은 스피넬(spinel) 구조를 가지며 자성체성, 반도체성, 유전체성 등 다양한 물리적 특성을 보인다. 그 중에서 철, 코발트, 니켈 등의 3d-오비탈 전이 금속 원소로 이루어진 스피넬 산화물들은 금속-절연체 상전이, 준강자성, 다강체성, 자기 이방성, 스핀-궤도 상호작용, 교환 바이어스 등의 흥미로운 물리적 특성과 다양한 응용성을 갖기 때문에 많은 연구가 되어왔다. 특히, 역 역 스피넬(inverse spinel) 구조를 갖는 NiCo2O4는 준강자성과 함께 절반금속성(half-metallic)을 갖는 산화물로서 다양한 자기 소자, 슈터 캐패시터 전극 등으로 활용될 수 있어 많은 주목을 받고 있다. 이번 연구에서는 펄스레이저 증착법을 이용하여 다양한 산소분압에서 (100) MgAl2O4 기판 위에 에피탁시 NiCo2O4박막을 만들고 구조적 특성, 수직 자기 이방성, 준강자성 상전이 온도 등을 연구하였다.
산소분압에 따른 (100) NiCo2O4 에피탁시 박막의 수직 자기 이방성
김정배, 도중회
경북대학교 물리학과
박막 제작
10 ~ 200 mTorr에서 증착한 모든 박막에서 ω-스캔의 반치전폭이 0.04º 이하로 높은 결정성을 보였으며 에피탁시 성장을 확인함.
Mg2Al2O4 (100) 기판 위에 에피탁시 NiCo2O4 (100) 박막이 성장 됨을 알 수 있으며, 산소분압이 높아짐에 따라 격자상수는 감소하였음.
산소분압을 10 mTorr에서 200 mTorr로 증가시킴에 따라 NiCo2O4 피크가 오른쪽으로 이동하는 경향을 보였으며, 50 mTorr 이상에서 큰 차이가 보이지 않음.
특히 10 mTorr에서 20 mTorr 사이에 큰 변화가 눈에 띔. 그리고 10m Torr에서 반치전폭이 가장 넓게 나타났는데, 이는 낮은 산소분압으로 인해 산소 결함이 증가했기 때문.
NiCo2O4 박막은 증착온도 320°C, 산소분압 10 ~ 200 mTorr, (100) MgAl2O4 기판 위에서 에피탁시 박막으로 성장됨.
산소분압이 증가함에 따라 결정성이 좋아졌으며 격자상수는 감소함.
박막의 보자력와 임계온도는 산소분압이 높아질 수록 증가하며, 최대 1200 Oe, 380 K 까지 나타남을 확인하였음.
- 역 스피넬 NiCo2O4의 unit cell 구조 (격자상수 a=8.07 Å)
Tetrahedral Td site는 Co 이온이 차지 Octahedral Oh site는 Ni와 Co 이온이 공유.
- Oh site와 Td site의 3d 밴드의 전자 배치
- 에너지 다이어그램은 eg와 t2g level 사이의 갈라짐과 정방계의 변형률 왜곡으로 인한 대칭 그룹 내의 작은 갈라짐을 보여줌.
- 짧은 화살표는 오비탈의 부분적 점유(δ)를 나타냄.
-2 스캔 X-선 회절 패턴
-스캔 XRD 반치전폭(FWHM)
결과요약
PLD 장치도
MOKE 자기이력곡선 측정
10 mTorr 이하에서는 수직 자기 이방성이 관측되지 않았다.
200 mTorr에서 증착한 NiCo2O4 박막은 약 1000 Oe의 보자력과 380 K의 임계온도를 가졌다.
10 ~ 50 mTorr에서 격자상수의 변화가 가장 큰 것과 유사하게, 이 구간에서 자기이방성이 크게 증가하였다.
결정구조와 전자 배치
연구 배경
격자상수
- 온도와 산소분압에 따른 Phase diagram
- 산소분압에 따른 전이 온도 변화
- 산소분압에 따른 양이온 분포와 자기 이방성 변화
기판 평면에 수직한 방향(out-of-plane)으로 측정
- 수직 자기이방성을 확인함
산소 분압 | 2Theta (400) | 반치전폭 | 격자상수
10 mTorr | 43.62º | 0.043º | 8.293 Å
20 mTorr | 44.05º | 0.027º | 8.216 Å
50 mTorr | 44.11º | 0.026º | 8.207 Å
100 mTorr | 44.12º | 0.023º | 8.204 Å
200 mTorr | 44.14º | 0.016º | 8.198 Å
-증착 방법 : Pulsed Laser Deposition
- 타겟 : NiCo2O4 / 기판 : MgAl2O4(100)
-주입 가스 : 산소 O2
-증착조건 : 10 Hz – 150 mJ / 320°C /10분 증착
산소분압에 따른 보자력과 임계온도
Applied Surface Science 493, 1236-1242 (2019), RSC Advances., 7, 36026 (2017), PHYSICAL REVIEW B 101, 094412 (2020), PHYSICAL REVIEW B 101, 224434 (2020)
J. Phys. D: Appl. Phys. 51, 145308 (2018), PHYSICAL REVIEW B 101, 014413 (2020)